## Slide 1: Røntgen og neutronspredning: Introduktion
Niels Bech Christensen
Lektor, DTU Fysik

## Slide 2: Røntgen

## Slide 3: Opdagelse af Røntgenstråling (1895)
W. C. Röntgen
Røntgen-stråling, ”X-rays” (1895)
Nobelpris i Fysik 1901
Anna Berthe’s (Röntgen’s kone)
hånd og vielsesring

## Slide 4: Røntgens vekselvirkning med materialer
Elements of Modern X-ray Physics, 2. udgave, J. Als-Nielsen & D. McMorrow, Wiley (2011)
Røntgenstråling er elektromagnetiske bølger med bølgelængder af størrelsesorden 10-10 m

## Slide 5: Røntgens vekselvirkning med materialer
Elements of Modern X-ray Physics, 2. udgave, J. Als-Nielsen & D. McMorrow, Wiley (2011)
Det elektriske felt påvirker en elektron med en Lorentz kraft
Kraften får elektronen til at accelerere.
Accelererede elektriske ladninger udsender stråling (kuglebølger).
Kuglebølger fra forskellige elektroner kan interferere konstruktivt og destruktivt med hinanden, hvorfor den spredte stråling afhænger af hvilken vinkel vi beskuer prøven fra.

## Slide 6: Spredning af røntgen fra krystaller (1912)
M. v. Laue
Spredning fra krystallinske materialer (1912)
Nobelpris i Fysik 1914
Laue-diffraktionsmønster af ZnS

## Slide 7: Bragg’s lov (1913)
Betingelse for konstruktiv interferens af bølger spredt fra nabo-lag:
Forskel i vejlængde = heltalligt antal bølgelængder af strålingen
W. L. Bragg
Teori
Nobelpris i Fysik 1915
W. H. Bragg
Eksperimenter
Nobelpris i Fysik 1915
“W. H. Bragg reported their results at meetings and in a paper, giving credit to "his son" (unnamed) for the equation, but not as a co-author, which gave his son some heartaches, which he never overcame.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Bragg
Notes: In 1912, as a first-year research student at Cambridge, W. L. Bragg, while strolling by the river, had the insight that crystals made from parallel sheets of atoms would not diffract X-ray beams that struck their surface at most angles because X-rays deflected by collisions with atoms would be out of phase, cancelling one another out. However, when the X-ray beam stuck at an angle at which the distances it passed between atomic sheets in the crystal equaled the X-ray's wavelength then those deflected would be in phase and produce a spot on a nearby film.
His father built an apparatus in which a crystal could be rotated to precise angles while measuring the energy of reflections. This enabled father and son to measure the distances between the atomic sheets in a number of simple crystals. ….
W. H. Bragg reported their results at meetings and in a paper, giving credit to "his son" (unnamed) for the equation, but not as a co-author, which gave his son "some heartaches", which he never overcame.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Bragg

## Slide 8: Pulverspredning
Philip Willmott, An Introduction to Synchrotron Radiation: Techniques and Applications, Wiley 2019
Spredningsmønsteret er et finger-aftryk af krystal-strukturen
Peak positioner (vinkler ) giver information om gitter-afstande
Peak Intensiteter giver information om relative atomare positioner

## Slide 9: Neutroner

## Slide 10: Elektroner, protoner og Bohr’s atom-model
J. J. Thomson
Elektroner (1897)
Nobelpris i Fysik 1906
E. Rutherford
Atomkerner (1911)
Protoner (1919)
Nobelpris i Kemi 1908
N. H. D. Bohr
Atom-model
Nobelpris i Fysik 1922
Notes: Rutherford spekulerede over eksistensen af neutroner i 1920.

## Slide 11: Opdagelse af neutroner (1932)
Nature (27/2 1932)
J. Chadwick
Neutroner (1932)
Nobelpris I Fysik 1935
Notes: Bothe og Becker havde i 1930 opdaget at hvis alpha-partikler (Helium kerner) udsendt fra radioaktivt polonium rammer lette materialer, såsom Beryllium fremkommer en type stråling, som havde en høj gennemtrængningsevne.
De vidste at strålingen ikke var en ladet partikel, for den blev ikke afbøjet af et elektrisk felt. I stedet spekulerede de, at det var gamme-stråling: Høj-energetisk elektromagnetisk stråling.
Irene Joliot-Curie og Frederick Joliot opdagede i 1932 at hvis den ukendte stråling ramte parafin-voks (eller andet Hydrogenholdigt materialer) udsendtes protoner med meget høj energi.
Dette kunne skyldes Comtonspredning, hvor protonen skabes ved at noget af gamma-fotonens energi gav en proton (Men hov … baryon-bevarelse??), men så måtte gammefotonen have en enormt høj energi (50 MeV).
1932: Ettore Majorana foreslog at den nye stråling måtte skyldes en neutral partikel, med mindst samme vægt som protonen, men ville ikke publicere sine tanker, selvom Enrico Fermi opfordrede ham til det.
Chadwick målte de udsendte protoner og deres energi, og kunne identificere den nye type stråling som neutrale partikler med næsten samme masse som protonen

## Slide 12: Neutronens egenskaber
“I am afraid neutrons will not be of any use to anyone”
James Chadwick
Masse : 1.675 10-27 kg
Ladning : 0 (Ingen Coulomb kræfter)
10n  10p + e- + μe
Levetid: 886(1) sekunder
Spin : ½ (magnetisk)
Magnetisk dipol-moment: μ = -1.913 μN
Notes: The neutron was discovered in 1932 (results were published on the 1st of June in the Proceedings of the Royal Society) by James Chadwick, who in 1935 received the Nobel price for this feat
For the particle physicist, the neutron is a many-body problem. It consists of one ”up” quark, and two ”down” quarks. Each has spin ½, and the angular momenta of the three quarks sum to ½.
” The existence of the neutron's magnetic moment indicates the neutron is not an elementary particle. For an elementary particle to have an intrinsic magnetic moment, it must have both spin and electric charge” http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_magnetic_moment
Nuclear magneton: mu_N = 5.05 10-27 J/T

## Slide 13: De var nu nyttige alligevel Hvad kan man studere med neutroner i 2025?
https://lens-initiative.org/lens-position-papers/

## Slide 14: Sprednings-eksperimenter
Energi bevarelse
Impuls bevarelse
ki
kf
Q
Spredningstrekant
Notes: The picture to the left shows the basic situation in a scattering experiment: Neutrons of flux Φ (units: neutrons/s/m^2) and wavenumber ki
hit a sample (blue ball). The beam may be spin polarized (blue arrow) but mostly is not. At the sample, some neutrons are scattered through
an angle 2Ө. They may change their spin state (red/blue arrows) and wavenumber kf. Finally, they are detected by a detectors subtending
The solid angle element dΩ.
Energy and momentum have to be conserved, so we get equations for the momentum and energy imparted to the sample (Q and ħω). For polarised
Neutron experiments there is also changes in the spin state to consider. The equaltion for Q defined the scattering triangle, which is spanned by ki, kf
and Q.

## Slide 15: Neutroners to vekselvirkninger med materialer
Vekselvirkning med kerner
Vekselvirkning med elektroners magnetiske momenter
De to vekselvirkninger tillader eksperimentel bestemmelse af
Materialers atomare og magnetiske struktur
Materialers atomare og magnetiske dynamik
Notes: Senere vil jeg vise HEIMDAL og BIFROST

## Slide 16: Nobelpris i Fysik (1994)
Clifford G. Shull (1915-2001), USA
"for udviklingen af neutron diffraktionsteknikker"
Bertram N. Brockhouse (1918-2003), Canada
"for udviklingen af neutron spektroscopi"
"for pionerarbejde med udviklingen af neutronsprednings-teknikker til studiet af faste stoffer"
”Neutrons tell us where atoms are and what atoms do”
Notes: Nobel prices in 1994:
~40 years of delay in getting the price, primarily due to politics. Neutrons scattering is associated with atomic energy which does not have a great reputation in the broader public. Actually this price is the record for delay between work done and price received.
Ernest Wollan, who had done a lot in the early years and should have been a recipient, died in 1984.
Shull contributed to diffraction: The study of static properties of matter, or ”where atoms are”
Brockhouse received his Nobel price for the development of techniques to study dynamics properties, or ”what atoms do”
The Nobel committee quote specifically mentions condensed matter, but neutrons can also be used to study liquids and biological systems.

## Slide 17: Elastisk spredning (diffraktion)
“…hvor atomer er…”
Krystalstrukturer, polymerer, biologiske systemer, …
Magnetiske strukturer, …
Som funktion af tryk, elektrisk/magnetisk felt, temperature, fugtighed osv.
ki=kf
Q
kf
ki
ħω=0
Notes: Elastic scattering is the study of the structure of matter. This can be both crystal structures, magnetic structures, the structure of polymers, biomolecules etc.

## Slide 18: Uelastisk spredning (spektroskopi)
“…hvad atomer gør…”
Gittervibrationer i krystallinske materialer
Magnetiske eksitationer
Som funktion af tryk, elektrisk/magnetisk felt, temperature, fugtighed osv.
Q
kf
ki
Q
kf
ki
ki<kf
ki>kf
ħω>0
ħω<0
Notes: Spectroscopy or inelastic scattering is the study of excitations in materials (for example lattice vibrations) and of motions (for example diffusion of hydrogen)

## Slide 19: Fem gode grunde til at bruge neutroner

## Slide 20: Fem gode grunde til at bruge neutroner
Bølgelængder og energier
Sammenlignelige med typiske gitterafstande og eksitations-energier i materialer  Vi kan få information om struktur og dynamik
Notes: Ikke det samme for røntgen!

## Slide 21: Fem gode grunde til at bruge neutroner
Følsomhed over for isotoper og lette grundstoffer
Tillader at finde positioner af lette grundstoffer, og at skelne imellem nabo-grundstoffer.
Kontrast-variation i studier af bløde materialer, f.eks. proteiner

## Slide 22: Fem gode grunde til at bruge neutroner
Gennemtrængnings-evne
Neutronens elektrisk neutralitet tillader at undersøge materialers indre (ikke kun strukturer nær overfladen)
Tillader forsøg ved høje magnetfelter/tryk og ekstreme temperaturer
Imaging billed af en motorblok
www.psi.ch
15T magnet ved ILL Grenoble

## Slide 23: Fem gode grunde til at bruge neutroner
Magnetisme
Neutronens magnetiske moment vekselvirker med felter genereret af elektroner i prøven. Dette tillader detaljerede studier af magnetisk struktur og dynamik

## Slide 24: Fem gode grunde til at bruge neutroner
Kvantitative eksperimenter
Vekselvirkningerne er svage og velkendte
Teorien for neutronspredning er derfor relativt simpel

## Slide 25: Eksempler

## Slide 26: Eksempel 1 Laue diffraktion med neutroner
Notes: Fordi deres røntgen-film ikke var følsom for neutroner indsatte de indium foran filmen. Neutroner absorberes i Indium of producerer beta-partikler (elektroner eller positroner) som opfanges af røntgen filmen.
Det er ikke overraskende at dette virker også virker for neutroner (som Laue viste at det gør for Røntgen): Betingelserne for spredning afhænger ikke af bølgens karakter (neutron, røntgen, elektron, …)

## Slide 27: Pulver-diffraktion anno 1948-49
Wollan & Shull (1949)

## Slide 28: Pulver-diffraktion anno 2025
https://www.ill.eu/for-ill-users/instruments/instruments-list/d1b/description/instrument-layout
Kendt (monokromator)-krystal bruges til at udvælge bølgelængden af de indkommende neutroner via Bragg’s lov

## Slide 29: Eksempel 2 Krystalstrukturen af is D2O
Baggrund:
Oxygen-atomerne position var velkendte fra røntgen-spredningsforsøg udført i 1920’erne.
Fordi Røntgen-diffraktion har meget svært ved at identificere ”lette” atomers (Hydrogen) positioner, hvis der også er ”tunge” atomer (Oxygen) til stede, var hydrogen atomernes positioner ukendte.

## Slide 30: Eksempel 2 Krystalstrukturen af is D2O
Resultat: Hydrogen-atomerne positioner er uordnede på en kompleks manér: Der er altid to H/D atomer tæt ved hvert Oxygen atom og to længere borte. Hver position er i gennemsnit besat af ét halvt H/D atom.

## Slide 31: Magnetisk struktur og dynamik

## Slide 32: Atomar struktur
Krytalstrukturen gentager sig hvis den forskydes med gitterafstanden
Krystalstrukturen har diskret translations-symmetri
Notes: Enhedsceller : Fordoblet for en antiferromagnet

## Slide 33: Magnetiske struktur
Ferromagnetisme: Alle elektroniske magnetiske momenter er parallelle
Den magnetiske struktur har samme translations-symmetri som krystalstrukturen
Notes: Enhedsceller : Fordoblet for en antiferromagnet

## Slide 34: Magnetiske struktur
Ferromagnetisme: Alle elektroniske magnetiske momenter er parallelle
Den magnetiske struktur har samme translations-symmetri som krystalstrukturen
Anti-ferromagnetisme: Momenter af nabo-atomer er antiparallelle
Den magnetiske gitterafstand er nu . Der er en ny translations-symmetri i spil
Notes: Enhedsceller : Fordoblet for en antiferromagnet

## Slide 35: Magnetisk struktur
L. E. F. Néel
Nobelpris i Fysik 1970
L. D. Landau
Nobelpris i Fysik 1961
Entanglement
Notes: MnF2 : Bayracki

## Slide 36: Eksempel 3: Opdagelse af antiferromagnetisme Magnetisk struktur af MnO
Høje temperaturer
Kun Bragg toppe fra krystal-strukturen
Lave temperaturer
Der opstår nye Bragg toppe, som reflekterer en ny symmetri i systemet.
Konklusion: Lous Néel havde ret!
Antiferromagnetisme eksisterer
Notes: MnF2 : Bayracki

## Slide 37: Eksempel 4 Kobber-sulfat: CuSO4∙5D2O
”Seizure” by Roger Hiorns, London 2008

## Slide 38: Eksempel 4 Kobber-sulfat: CuSO4∙5D2O
Krystal-strukturen indeholder kæder af kobber atomer.
Kæderne er effektivt magnetisk afkoblede fra hinanden.
De magnetiske egenskaber er derfor 1-dimensionelle
Notes: Back to Landau!
Quantum spin liquids: Highly entangled states of 10^23 particles
En kvantemagnet er i princippet en kvantecomputer … blot kan vi ikke individulet addresser dem

## Slide 39: Eksempel 4 Kobber-sulfat: CuSO4∙5D2O
Magnet-felt = 0T
Eksperimentelt: Ingen magnetisk orden for T>40 mK.
Vi kan i stedet bevise at grundtilstanden er ”entangled” ved at studere de magnetiske eksitationer og sammenligne med teorien
Notes: Back to Landau!
Quantum spin liquids: Highly entangled states of 10^23 particles
En kvantemagnet er i princippet en kvantecomputer … blot kan vi ikke individulet addresser dem

## Slide 40: Eksempel 4 Kobber-sulfat: CuSO4∙5D2O
Magnet-felt = 5T
Eksperimentelt: Systemet er polariseret og ligner en ferromagnet
Nu forventer vi at de magnetiske eksitationer er spinbølger

## Slide 41: Eksempel 4 Magnetisk dynamik ved 50 milli-Kelvin
M. Mourigal et al, Nature Physics (2015)
”Entanglement spektrum” - kontinuum
Klassiske eksitationer (spinbølger)